- PİGMENT NEDİR

- PİGMENT TÜRLERİ

- PİGMENT ÜRETİMİ

- İZMİR’DE  PİGMENT ÜRETEN BİR FİRMANIN ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ

- BASF ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLEN PİGMENTLER

- DYO TARAFINDAN SATILAN PİGMENTLER VE ÖZELLİKLERİ

- PİGMENTLERİN RENKLERİ VE KİMYASAL YAPILARI

A) BEYAZ PİGMENTLER

Titan Oksit

Üstübeç

Çinko Üstübeci

Çinko Sülfür

Lipoton

Diğer Beyaz Pigmentler

Kalsiyum Karbonat(İspanya Beyazı)

Kalsiyum Sülfat

B) KIRMIZI PİGMENTLER

Sülüğen

Demir III Oksit

Civa Sülfür

Antimon Sülfür

C) SARI PİGMENTLER

Krom Sarıları

Çinko Sarıları

Diğer Sarı Pigmentler

Kadmiyum Sarıları

Sarı Killer

Cassel Sarısı

Antimon Sarıları

Arsenik Sülfür

D) MAVİ PİGMETLER

Ultramarin

Prusya Mavisi

Kobalt Mavileri

Bakırlı Maviler

E) YEŞİL PİGMENTLER

Krom Yeşili

Guignet Yeşili

Schweinfurt Yeşili

Scheele Yeşili

Viyana Yeşili

Malachit Yeşili

İngiliz Yeşilleri

Çinko Yeşilleri

Rinmann Yeşili

Yeşil Topraklar

F) MOR PİGMENTLER

Kobalt Moru

Nürnberg Moru

Ultramarin Moru

G) KAHVERENGİ PİGMENTLER

Van Dyck Boyaları

Manganlı Boya

Sepia

H) SİYAH PİGMENTLER

Bitkisel Siyahlar

Hayvansal Siyahlar

Madensel Siyahlar

I) METALİK PİGMENTLER

Bronz

İ) LÜMİNESANS PİGMENTLER

Fluoresan Pigmentler

Fosforesan Pigmentler

Kalsiyum Sülfürlü Pigmentler

Çinko Sülfürlü Pigmentler

Çinko Silikatlı Pigmentler

1.PİGMENT NEDİR

Düzgün yuvarlak,doğal veya sentetik,inorganik veya organik,çözünmeyen dağılmış parçalar(toz). Bu parçalar,boya sıvısının içinde dağılarak,boyaya renk vermenin yanında, opaklık, katılık, dayanıklılık ve korozyona dayanıklılık gibi boyanın temel özelliklerini de geliştirirler. Bu terim beyaz veya renkli pigmentler ile birlikte genleştiricilerde içerirdi. Pigment olan tozlar ve boyalar arasındaki fark genel olarak çözünürlüğün temelinde incelenmektedir. Kullanım esnasında, pigmentler, çözünmeyen ve madde içerisinde dağılan, boyalar ise çözünebilir veya solüsyon halinde bulunan malzemelerdir.

2.PİGMENT TÜRLERİ

Boyaclılıkta pigment olarak kullanılan renkli maddeler, tabii veya yapay anorganik, organik bileşiklerden veya her iki sınıfa mensup bileşik karışımlarından ibaret olabilir. Bunların renklerinden başka aşağıdaki özelliklere de sahip olması gerekir.

- Suda çözünmemek

- Yağlarda çözünmemek veya pek az çözünmek

- Işıktan ve atmosforik tesirlerden (özellikle oksijenden ) zarar görmemek.

- Sürüldüğü yere iyice kenetlenip kaplama yani örtme imkanı sağlamak.

Pigmentler genel olarak üç çeşide ayrılır: İnorganik, Organik, Özel Efektli.

Türk Pigment Tüketimi

İnorganik Pigmentler

İnorganik pigmentler doğaldır ve etkili örtücülük sağlar, fakat renk seçenekleri sınırlıdır. En önemlileri Titan Oksit ve Demir III Oksittir.

Organik Pigmentler

- Üretim sürecinde kullanılan organik pigmentlerin hacimi düşük olmasına rağmen, çok pahalı bir pigment türü olmasından dolayı maliyeti yüksektir
- Ürün fiyatı renk seçimine bağlı olarak büyük değişimler gösterir
- Organik pigment piyasası farklı renklere göre sınıflandırılır:
- En çok kullanılan renk mavidir ve Türkiye'de yılda 1,000 ton tüketilir
- Mavi pigmentin ortalama fiyatı, titan dioksite göre 4 kat daha pahalı olarak, ton başına 8,000 USD'dir

Özel Efektli Pigmentler
- Özel efektli pigmentlerin %70'ini otomotiv sanayi için üretilen metalik boyada kullanılan alüminyum oluşturur
- Geriye kalan %30 sedef boyadır

3.PİGMENT ÜRETİMİ

İZMİR’DE  PİGMENT ÜRETEN BİR FİRMANIN ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Demir Oksitler

| ÜRÜN ADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SARI DEMİR OKSİT ASY |  | PR42 | 77492 | 4,1 | 220 | 400 | 45 | 5,5 | 1 | 0,2 | 7-8 | 0,5 | 170 | 5 | 5 | 83 |
| KIRMIZI DEMİR OKSİT R 101 |  | PR101 | 77491 | 4,9 | 700 | 1050 | 25 | 5,0 | 1 | 0,2 | 7-8 | 0,5 | M | 5 | 5 | 95 |
| KIRMIZI DEMİR OKSİT R 130 |  | PR101 | 77491 | 4,9 | 750 | 1150 | 25 | 5,0 | 1 | 0,2 | 7-8 | 0,5 | M | 5 | 5 | 95 |
| KIRMIZI DEMİR OKSİT OSR |  | PR101 | 77491 | 4,9 | 800 | 1100 | 30 | 4,5 | 1 | 0,2 | 7-8 | 0,5 | M | 5 | 5 | 93 |
| KAHVERENGİ DEMİR OKSİT BR 401 |  | PBR6 | 77491 | 4,9 | 650 | 950 | 45-65 | 3,0-6,0 | 1 | 0,2 | 7-8 | 0,5 | M | 5 | 5 | 91-96 |
| KAHVERENGİ DEMİR OKSİT BR 201 |  | PBR6 | 77491 | 4,9 | 650 | 950 | 45-65 | 3,0-6,0 | 1 | 0,2 | 7-8 | 0,5 | M | 5 | 5 | 91-96 |
| SİYAH DEMİR OKSİT BLK 101 |  | PBL11 | 77499 | 5,0 | 950 | 1200 | 25-45 | 3,0-7,0 | 1 | 0,2 | 7-8 | 0,5 | M | 5 | 5 | 92-95 |

Krom Pigmentler

| ÜRÜN ADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KROM SARI P-101 |  | PY34 | 77603 | 5,5 | 500 | 1000 | 18,0 | 6,0 | 0,5 | 0,20 | İ | 0,5 | 160 | 5 | 5 |
| KROM SARI P-103 |  | PY34 | 77603 | 5,6 | 530 | 1030 | 18,0 | 6,0 | 0,5 | 0,20 | İ | 0,5 | 160 | 5 | 5 |
| KROM SARI L-105 |  | PY34 | 77603 | 5,7 | 550 | 1050 | 17,5 | 6,0 | 0,5 | 0,20 | İ | 0,5 | 160 | 5 | 5 |
| KROM SARI L-107 |  | PY34 | 77603 | 5,8 | 600 | 1100 | 17,0 | 6,5 | 0,5 | 0,20 | İ | 0,5 | 160 | 5 | 5 |
| KROM SARI M-109 |  | PY34 | 77600 | 6,0 | 700 | 1150 | 17,0 | 6,0 | 0,5 | 0,20 | İ | 0,5 | 160 | 5 | 5 |
| KROM ORANJ O-113 |  | PO21 | 77601 | 6,0 | 1000 | 1200 | 20,0 | 7,0-8,0 | 0,5 | 0,20 | İ | 0,5 | 160 | 5 | 5 |
| ORANJ O-115 |  | - | - | 6,0 | 350 | 700 | 22,0 | 6,5 | 0,1 | 0,04 | İ | 0,5 | 200 | 5 | 5 |
| ORANJ O-119 |  | - | - | 6,0 | 450 | 950 | 23,0 | 7,0 | 0,1 | 0,04 | İ | 0,5 | 200 | 5 | 5 |
| MOLİBDAT ORANJ PWM-1050 |  | PR104 | 77605 | 5,9 | 450 | 900 | 22,0 | 8,0 | 0,1 | 0,04 | İ | 0,5 | 200 | 5 | 5 |
| MOLİBDAT ORANJ PWM-1075 |  | PR104 | 77605 | 5,6 | 590 | 980 | 23,0 | 7,5 | 0,1 | 0,04 | İ | 0,5 | 200 | 5 | 5 |
| MOLİBDAT ORANJ PWM-1150 |  | PR104 | 77605 | 5,6 | 650 | 1050 | 18,0 | 6,0 | 0,1 | 0,04 | İ | 0,5 | 200 | 5 | 5 |

Antikorozifler

| ÜRÜN ADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CrO3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO3/Cl |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PO4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SrO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pb3O4 |
| ÇİNKO FOSFAT ZP-46 |  | PW32 |  | 3,3 | 300 | 450 | 40 | 7,0 | 1 | 0,5 | M | 0,5 | 160 | 5 | 5 | 45-47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44-46 |
| STRONSİYUM KROMAT SC-47 |  | PY32 | 77839 | 3,7 | 400 | 400 | 35 | 7,0 | 0,5 | 0,5 | 7-8 | 0,5 | M | 5 | 5 | 46-48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47-49 |
| ÇİNKO TETROKSİ KROMAT ZTC-19 |  | PY36 | 77955 | 3,4 | 750 | 750 | 25 | 7,0 | 0,5 | 0,2 | M | 0,5 | 160 | 5 | 5 | 69-72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-21 |
| ÇİNKO KROMAT ZC-44 |  | PY36 | 77955 | 3,5 | 700 | 700 | 29 | 7,0 | 0,5 | 0,5 | M | 1,0 | 160 | 5 | 5 | 35-40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42-45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| SÜLÜĞEN SLG/HD |  | PR105 | 77578 | 9,0 | 2500 | 2500 | 11 | 7,0 | 0,5 | 0,2 | İ | 0,5 | 230 | 5 | 5 | 92 |

BASF ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLEN PİGMENTLER

ıÜüBASF CORPORATION
Colorants for Coatings

Pigments - Colored-Inorganic: mixed-metal oxides; Colored-Organic: azo reds and related pigments, azo yellows, other high performance pigments, perylenes, phthalocyanine blue, phthalocyanine green (PG-7, PG-36); Extender Pigments: mica; Inhibitive Chemicals and Pigments: micaceous iron oxide, mixed/synergistic, other; Iron Oxides (synthetic): transparent iron oxides; Pigment Dispersions; Miscellaneous Pigments: color variable pigments; special effects

Additives - UV Light Stabilizers: benzophenones, benzotriazoles, hindered amines, other UV light stabilizers;

DYO TARAFINDAN SATILAN PİGMENTLER VE ÖZELLİKLERİ

ORTAK PİGMENT PASTA

848 Seri

Tanımı

Uyuşurluğu yüksek solvent bazlı kısa yağlı alkid esaslıdır.

Tek başına kullanılmaz , alt ilave veya baz boya ile karıştırılarak boyaya çevrilir.

Metal ve mobilya boyalarının üretiminde kullanılır

Özellikleri:

Pigmentasyonu ve pigment / bağlayıcı oranı yüksektir.

Kısa yağlı alkid esaslı solvent bazlı boya sistemleri ile uyuşur.

Renk şiddeti standarttır.

Ürün seti olarak 15 adet renk pastası içerir.

Uyuşurluk:

Tüm solvent bazlı kısa yağlı alkid esaslı boya sistemleri ile uyuşur.

Kullanılan başlıca boya sistemleri şunlardır:

1K Kısa yağlı alkid sistemler

Kısa yağlı alkid esaslı 2K PU sistemler

Benzoik modifiye kısa yağlı alkid sistemler

Stiren modifiye kısa yağlı alkid sistemler

Alkid/melamin sistemler

Selulozik sistemler

Prensip olarak kullanmadan önce uyuşurluk kontrolü yapılması önerilir. Modifiye boya sistemlerinde modifikasyon miktarı uyuşurluğu etkiler.

| Kod No | Renk | Color Index | % Pigment | Pigment | % Solid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848-1300 | Beyaz | PW 6 | 63 | 4,85 | 77 ± 1 |
| 848-2606 | Krom Sarı | PY 34 | 61 | 4,86 | 77 ±1 |
| 848-2807 | Oksit Sarı | PY 42 | 51 | 4,6 | 68 ± 1 |
| 848-4423 | Oksit Kırmızı | PR 101 | 61 | 5,9 | 78 ± 1 |
| 848-2919 | Molibdat Oranj | PR 104 | 55 | 5,41 | 70 ±1 |
| 848-4800 | Kırmızı | PR48:4 | 23 | 0,87 | 50 ± 1 |
| 848-6906 | Mavi | PB 15:2 | 15 | 0,47 | 50 ± 1 |
| 848-3500 | Yeşil | PG 7 | 20 | 0,67 | 53 ± 1 |
| 848-6916 | Viyole | PV 23 | 12 | 0,44 | 43 ± 1 |
| 848-9500 | Siyah | Black 7 | 16 | 0,66 | 48 ± 1 |
| 848-4474 | Temiz Kırmızı / Light Red | PR 170 | 26 | 1,1 | 54 ± 1 |

| 848-2873 | Orta Krom Sarı / Medium Chrome Yellow | PY 34 | 57 | 4,86 | 75 ± 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848-0413 | Açık Kahve / Light Brown | PR101/PB11/PY42 | 61 | 5,91 | 78 ± 1 |
| 848-0417 | Koyu Kahve / Dark Brown | PR101/PB11/PY42 | 61 | 5,91 | 78 ± 1 |
| 848-5207 | Bordo / Bordeaux | PR 58:4 | 23 | 0,87 | 52 ± 1 |

PİGMENTLERİN RENKLERİ VE KİMYASAL YAPILARI

BEYAZ PİGMENTLER

Titan Oksit

Titanyum dioksit'in en önemli işlevi pigment olmak şartıyla hem boya ve kaplama hem de plastik, kağıt, mürekkep, fiber, gıda ve kozmetik ürünlerinde; parlaklık, beyazlık ve donukluk sağlamasıdır.

Titanyum dioksit dünyada en geniş çapta kullanılan beyaz pigmenttir. Ancak, ona bu eşi benzeri olmayan hüneri, bu beyaz toz özellikleri veren nedir? Öncelikle, sadece elmaslar titanyum dioksitten daha fazla kırılma göstergesine sahiptir. Kırılma göstergesi, ışığın eğilebilme kabiliyetinin ölçümüne denir. Bu sayede donukluk ve örtme kabiliyeti sağlanır. Sadece Magnezyum Oksit, titanyum dioksitten daha beyazdır. Ancak bu maddenin kırılma göstergesi titanyum dioksitten çok daha düşüktür. Bu da istenilen donukluğa ulaşmak için çok daha fazla Magnezyum Oksit gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle pratikte, titanyum dioksit tercih edilir.

Titan Dioksit Üretim Süreci:

Birinci Safha

İkinci Safha

Üstübeç

Esas itibarı ile kurşun hidrokarbonat olan bu scisim eski Romalılar ve Yunanlılar zamanından beri bilinmektedir ve pigmentlerin en eskisini teşkil eder. Çok temiz bir beyaz renge ve pubiçimindeki bünyesi sebebiyle yüksek bir örtme gücüne sahiptir. Ayrıca sikatif bir cisimdir, yani boyacılıkta kullanılan yağların kurumasını hızlandırır ve sağlam elastik bir film verdiği gibi diğer boyalarla karıştırılınca renklerini bozmaz. Bütün kurşun bileşikleri gibi toksik olduğu için bugün kullanılması yasaklanmıştır.

Çizko Üstübeci

Zehirli olmasından sonra çeşitli ülkelerde yasaklanan üstübecin yerini alan çinko beyazı veya çinko üstübeci Çinko oksitten ZnO  ibarettir.  Beyaz olmasına rağmen örtme gücü üstübeci kadar yüksek değildir ve dış etkilere karşı dyanıklılığı da daha azdır.

Çinko Sülfür

Çok beyaz, ince ve yumuşak bir toz olan çinko sülfür, yaklaşık olarak  4ZnS.H2O bileşimindedir. Ancak piyasadaki ürünler az da olsa çinko oksit ihtiva edebilmektedir. Bu pigment yağla iyice karıştırılabilir.

Lipoton

Çok ince beyaz bir toz olan lipoton, çeşitli oranlarda çinko sülfür ve baryum sülfat ihtiva eden bir karışımdır. Yağ ile karıştırılarak homoh-jen ve örtme gücü yüksek bir karışım elde edilir. Baryum sülfat miktarı artarsa gün ışığında kurşuni bir renk alabilir. Bu yüzden en iyi lipotonlar en fazla çinko sülfür ihtiva edenlerdir ve oranları % 51-60 arasında değişir.

Diğer Beyaz Pigmentler

Kalsiyum Karbonat(İspanya Beyazı): Doğal olarak kireç taşından üğütülmek suretiyle veya çöktürme ile elde edilen bu pigment, su ile veya zamkla çok kullanılmakla beraber, yağlarda sarardığından, yağlı boya imalinde işe yaramaz. Bu madde bezir yağı ile karışıtırıldığında camcıların kullandığı macun meydan gelir. Balmumu ile karıştırılınca da terzierin kullandığı bir çeşişt tebeşir elde edilir.

Kalsiyum Sülfat: Alçı taşı toz haline getirilerek veya çöktürülmüş sülfattan faydalanılarak elde edilir. Özellikle kağıt hamurlarına veya diğer bazı pigmentlere dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.

Silis ve Silikatlar: Silis, talk ve kaolin bu gruptadır. Talk magnezyum silikattır. İyi derecede yyapışma kabiliyeti ve kayganlığa sahiptir. Pastel boya kalemlerinin ve bazı pudraların imalinde kullanılır.

KIRMIZI PİGMENTLER

Sülüğen

En çok kullanılan pigemntlerden biri olan sülüğüen Pb3O4  ( veya PbO2.2PbO )kırmızı pigemnetlerin en önemlisidir. Eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılan bu cisim çok sağlam ve yüksek örtme gücüne sahip bir boyadır. Özellikle demirin paslanmasını önlemek için ön tabaka halinde kullanılır. Sakıncası ise kurşun sebebiyle toksik olmasıdır.

Demir III Oksit

İngiliz kırmızısı veya kolkotar adı verilen demir III oksit çok stabil, sert ve zararsız kırmızı bir pigmenttir. Ekonomiktir.Yağlı boya imalinde kullanılır. Sertliği nedeniyle çok ince parlatma işlerinde işe yarar. Bu madde ısıtılarak suyu alınmış demir II sülfatın kavrulması ile elde edilir.

Civa Sülfür

Çok güzel kırmızı bir pigment olan ve yüzyıllar önce Çinliler tarafından kullanılan civa sülfür iyi bir örtme gücüne sahip olamakla beraber, kolayca kahve rengiye kayması nedeniyle ayrıca toksikliği ve pahalılığı nedeniyle ancak bazı ince boyaların imaline yarar.

Antimon Sülfür

Antimon tri sülfür Sb2S3 ile değişik miktarda antimon oksidin bir karışımından ibaret olan bu pigment güzel bir kırmızı renge sahiptir. Toksik değildir ancak alkali çzöeltilerden zara görür. Kauçuğun renklendirilemsinde ve volkanizsyonda kullanılır.

Kadmiyum Kırmızısı

Kadmiyum sülfür ile Kadmiyum selenürün bir karışımından ibarettir. Işıktan zarar görürür. İnce yağlı boyaların imalinde oldukça kullnışlıdır.

SARI PİGMENTLER

Krom Sarıları

Kurşun Kromattan oluşmuştur. Açık veya yeşilimsi olanlar bir miktar kurşun sülfatta içerir. Turuncu olanlar PbCrO4nPb(OH)2 genel formülü ile gösterilebilen bazik tuzlardan meydana gelmiştir ve baziklik arttıkça renk sonunda krom kırmızısına varıncaya kadar koyulaşır. İyi bir örtme gücüne sahiptir ve ışıktan zarar görmezler. Toksiktirler.

Çinko Sarıları

Bu pigmentlerin bileşimi ZnCrO4.ZnO dan ZnCrO4 .2ZnO ya değişen 1-3 H2O ‘lu bazik kromatlardan ibrettir. Krom sarıları kadar stabil değildir ve örtme güçleri zayıftır.

Baryum Kromatlı Sarılar

Ultramarin sarısı da denilen (ültramarinlerle ilgisi yok) baryum kromat orta derecede örtme güxcüne sahip oldukça toskik bir pigmenttir. Yağlı ve sulu boya imalinde kullanılır.

Diğer Sarı Pigmentler

Kadmiyum Sarıları: Kadmiyum Sülfürden oluşan bu pigmentler çok stabil ve göz alıcıdırlar. Yüksek örtme gücüne sahiptirler, kükürtlü hidrojenden etkilenmezler ve zararsızdırlar.

Sarı Killer: Bu tip pigmentler hidratlı demir III oksitli killerden ibarettir. Adi sulu zamklı ve yağlı boyalar imali için çok kullanılır.

Cassel Sarısı: PbCl25PbO bileşimine benzeyen bir kurşun oksiklorürden ibarettir. Örtücülüğü iyidir. Sulu ve yağlı boya imalinde kullanılır.

Antimon Sarıları: Kurşun antimoniat ve kurşun oksiklorürden ibaret olan bir karışımdır. Fazla kurşun oksitli şekli “Napoli Sarısı” özellikle ince boya imalinde kullanılır.

Arsenik Sülfür:Bazı boyaların “Royal Sarısı” bileşimine girer. Toksiklği nedeniyle az kullanılır. Dericilikte işe yaramaktadır.

MAVİ PİGMETLER

Ultramarin

Önceleri lapis-lazuli adında oldukça az rastlanan bir taştan çıkarılan ve pahalı olan ultramarin yani “çivit” sonradan sanayi bir üretim ürünü haline gelmiştir. Karışık bir silisyum, alüminyum, sodyum ve kükürt bileşiğidir. Dayanıklılığı yapısındaki silis miktarının artması ile artar. Havada gittikçe yükselen sıcaklıklarda maviden menekşeye ve pembeye geçerek beyaz olur. Menekşe rengindeki türü sıcakta hidrojen etkisi ile çok güzel bir mavi verir. Ultramarin dış etkilerden zarar görmez ve toksik değildir. Özellkle çamaşırcılıkta, kağıt ve şeker sanayiinde çok miktarda kullanılır.

Prusya Mavisi

[(FeCN6)3Fe4 .4H20] yapısındadır. Suda ve asitte çözünmeyen, toksik olmayan güzel mavi renkte bir maddedir. İs karasının koyu kahverrengimsi rengini tam siyaha çevirdiği için deri sanayiinde kullanılır. Sulu, yağlı ve zamklı boyaların imalinde kulanılır. Örtme gücü yüksektir. Bu nedenle doğrudan veya başka pigmentlerin imalinde dolgu maddesi olarak kullanılır. Prusya mavisi havada pek stabil olmayıp kararabilir.

Kobalt Mavileri

Çok miktarda alüminle karışık kobalt alüminatlardan ibarettir. Ekonomik olmadığı için daha çok ince boya imalinde kulanılır. Sevres mavisi, saksonya mavisi ve smalt mavisi gibi diğer bazı kobaltlı maviler camlaşmış silikat e boratlardan meydana gelmiş olup seramik sanayiinde kullanılır.

Bakırlı Maviler

Mısır mavisi ile dağ mavisinden ibarettir. Mısır mavisi, bir bakır ve kasliyum çift silikatttan meydana gelmiştir. Fazla kullanılmamaktadır. Bazik bir bakır karbonat olan dağ mavisi sulu ve kireçli boyaların imalinde kullanılır. Hava etkisiyle kararabilir ve toksiktir.

YEŞİL PİGMENTLER

Krom Yeşili

Susuz veya hidratlı krom oksitten ibarettir Cr2O3. Silik renkte ve düşük bir örtme gücüne sahiptir. Ekonomik ve stabilitiesi iyi olduğu için uygulama alanları vardır.

Guignet Yeşili

Cr2O3 .2H20  Hidratlı bir krom oksit türüdür. Alkalilere ve dış tesirlere karşı dayanıklı stabil bir pigmenttir. Örtme gücü düşük, fiyatı yüksek olduğu için bazı basmaların ve renkli kağıtların meydana getirilmesinde kullanılır. Güel sanatlarda kullanılan bazı boyalrın da bileşimine girer.

Schweinfurt Yeşili

Bakır asetoarsenit [Cu(CH3COO)2.3CuO.As2O3] yapısındadır. Çok parlak yeşil verir ancak kuvvetli bir zehirdir. Bu ndenle denizalttıların boyanmasında ve odun kütüklerinin korunmasında kullanılır.

Scheele Yeşili

Toksikliği nedeni ile kullanılmaz. Bazik bir bakır arsenittir.

Viyana Yeşili

Bakır arseniattır.

Malachit Yeşili

Doğal veya kimyasal yollarla elde edilen malahit [CuCO3.Cu(OH)2] ince boyaların imalinde kullanılır.

İngiliz Yeşilleri

Bu pigmentler baryum sülfat içeren krom sarıları ile prusya mavisi karışımından ibarettir. Stabil değildirler. Örtme gücü iyidir ve ekonomiktir.

Çinko Yeşilleri

İngiliz yeşilinde göre örtme gücü azdır ve toskiktir. Ancak daha sağlam ve daha taze bir renk verir. Çinko sarısı ve prusya mavisi karışımnından ibarettir.

Rinmann Yeşili

Stabil ve güzzel bir renk verir. Ancak pahalılığı nedeniyle ancak ince boyalrın imalinde kullanılır. Kobalt zinkat ve oksit karışımından ibarettir.

Yeşil Topraklar

Bu pigmentler bazı demir II oksit bileşikleri ile yeşil renkte olan kilerden ibarettir. Çok sağlan fakat sönük olan bu boyalr bazen yeşil laklar için dayanak makamında kullanılmaktadır.

MOR PİGMENTLER

Kobalt Moru

Kobalt Fosfattan ibarettir. Sağlam ve örtme gücü yüksektir.

Nürnberg Moru

Bir miktar demir ve amonyum fosfat içeren mangan fosfattan ibarettir. Mineral mor adı da verilen çok sağlam iyi örtme gücüne sahip bir pigmenttir.

Ultramarin Moru

Adi ultramarinin klor veya klorürü asidi etkisiyle bir miktar sodyum bileşiği kaybı sonucu oluşan üründür. Yağlı boya imalinde kullanılır. Örtme gücü düşüktür.

KAHVERENGİ PİGMENTLER

Van Dyck Boyaları

Bu pigmentler kırmızı demir oksitlerinin uzun süreli yüksek sıcaklıkta kavrulup kahverengi-kırmızı hale getirilmesi ile elde edilir. Çok sağlam ve yüksek örtme güçü olan bu pigmentlerin çok geniş kullanım alanları vardır.

Manganlı Boya

Mangan bioksitten ibarettir. Düşük kalitede bir pigmenttir.

Sepia

Çok sağlam bir pigmenttir. Güzel sanatlarda kullanılır.

SİYAH PİGMENTLER

Bitkisel Siyahlar

Çeşitli ilkel maddelerden (yakılmış şeftali çekirdeği, mantar vb.) elde edilen kömürün üğütülmesi ile hazırlanır.

Hayvansal Siyahlar

Kemiklerin yakılması ile elde edilir. %15-20 kadar karbon ihtiva eder. Hayvan kömürü pigment olarak kullanılmasından çok bir çok sanayi kollarında renk giderici olark kullanılır.

Fildişinin işlenmesi artıklarının kavrulması ile çok saf ve ince boyalar için aranan bir kara elde edilir. “Fildişi siyahı” adı verilen bu pigmentlerin fiyatları çok yüksektir.

Madensel Siyahlar

Grafit ve is siyahlarından ibarettir. İs karaları dış etkilere ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır ve hiçbir çözücüde çözünmez. Bu pigmentlerden matbaa mürekkepleri ve hakiki adı “Çin mürekkebi” olan çini mürekkebi yapılır.

METALİK PİGMENTLER

Bazı metaller veya alaşımlar mekanik, kimyasal veya elektrolitik yollarla toz haline gtirilerek özel renkleri nedeniyle pigment olarak kullanılabilir. Dövme ile elde edilen metalik pigmentlerin çok yüksek bir örtme gücü vardır.

Bronz

Metal veya alaşımının çok ince bir tabak halinde getirildikten sonra dövülmesi ve oluşan tozun fırçalı döner silindirlerde stearik asit veya parafin eşliğinde cilalanması ile elde edilir. Kullanılan metaller altın, gümüş, alüminyum ve bakırdan ibarettir.

Bu pigmentler aynı zamanda bağlayıcı özelliği olan vernikelrde de kullanılır. Pazlanmaz çelikler aynı şekilde pigment olarak kullanılabilir ve uzun ömürlüdür.

LÜMİNESANS PİGMENTLER

Fluoresan Pigmentler

Anorganik fluoresan tuzlarından ibarettir. Uranyum tuzları özellikle uranyum ve potasyum sülfat yeşil bir fuoresana sahiptir. Mor bir ışıldama yapan kalsiyum florür ve mavi bir fluroesan yapan kalsiyum tungstat bu pigmentler arasındadır.

Fosforesan Pigmentler

Kalsiyum Sülfürlü Pigmentler

Karışım kireç, kükürt ve pirinç nişastasından ibarettir. Aktifleştiriceiler ise nitrat asidi ile hafi asitlendirilmiş bizmut nitrat ve toryum nitrat çözeltileridir. Mavi bir lüminesans verir. Bu karışıma benzyen bir karışım da sarı bir lüminesans veri. Kükürt oranı iki katına çıkarsa yeşil bir lüminesans verir. Sarı ve kırmızı fosforesans veren pigmentlerin beyaz ve mor olanlardan dah iyi korunabilme özelliği vardır.

Çinko Sülfürlü Pigmentler

Bir miktar lakali tuzu ile magnezyum klorür veya aktifleştirici içeren amonyaklı bir çinko tuzu çöeltisi küürtlü hidrojen yardımı ile çökertilir. Süzülüp kurutulur ve 1200 ° C’ ye ısıtılır. İçinde eser miktarda demir bulunması fosforesans için engel olabilir.

Çinko Silikatlı Pigmentler

Monoçinko silikattır ZnO.SiO2 Diçinkosilikat 2ZnO.SiO2 yüksek yüksek fosforesans vermemekle beraber fluoresan yönünden aralarında fark yoktur. Sarı bir lüminesans verir.